|  |
| --- |
| **TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SANITARNOG KONTEJNERA** |
| TIP: |
| MODEL: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Karakteristike** | **DA** | **NE** | **Upisati točan opis ponuđenog** |
| Prilagođen ISO standardu |  |  |  |
| Stabilni metalni okvir i izmjenjivi zidni elementi |  |  |  |
| Sastoji se od sanitarnog prostora za muškarce i žene |  |  |  |
| Dužina: min. 2.435 mm |  |  |  |
| Širina: min. 2.435 mm |  |  |  |
| Visina: min. 2.591 mm |  |  |  |
| Unutarnja visina: min. 2.300 mm |  |  |  |
| Tvornički hladno valjani, zavareni cinčani čelični profili, debljine min. 3 mm, zavarani u skladu s ISO standardom |  |  |  |
| Boja: siva - RAL 7016 ili jednakovrijedno |  |  |  |
| Antikorozivna zaštita: dvokomponentna boja kao REESA 2K-HS |  |  |  |
| Pod: Cementna iverica, debljine min. 22 mm, otporna na vodu + PVC podna obloga, debljine min. 2 mm |  |  |  |
| Nosivost poda: min. 2.00 kN/m2 |  |  |  |
| Izolacija poda: mineralna vuna, debljine min. 100 mm + PE folija (služi kao parna brana) |  |  |  |
| Toplinska izolacija poda: min. 0,39 W/m2K |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Karakteristike** | **DA** | **NE** | **Upisati točan opis ponuđenog** |
| Krov: Galvanizirani čelik, debljine min. 0,55 mm (duplo pertlan/falcan) |  |  |  |
| Nosivost krova: min. 1.00 kN/m2 |  |  |  |
| Izolacija krova: Poliuretanski panel (stropna obloga), debljine min. 30 mm + mineralna vuna, debljine min. 100 mm |  |  |  |
| Stupovi: zavareni s podnom i krovnom kontejnerskom konstrukcijom, dimenzije min. 150x180 mm |  |  |  |
| Nosivost: min. 5000 kg/stup (smiju se staviti još dva kontejnera) |  |  |  |
| Toplinska izolacija: stupovi ispunjeni mineralnom vunom |  |  |  |
| Vanjski zidovi kontejnera: izvana/iznutra profilirani/glatki pocinčani,  plastificirani lim, debljine min. 0,55 mm |  |  |  |
| Izolacija zidova: poliuretan panel - PU, debljine min. 50 mm |  |  |  |
| Toplinska izolacija: min. 0,440 W/m2K za PU min. 50 mm |  |  |  |
| Boja: siva - RAL 7016 ili jednakovrijedno |  |  |  |
| Obloženo drvenim oblicama |  |  |  |
| Prozori: PVC sanitarni prozor (ALUPLAST GmbH), dimenzija min. 625x475 mm s mutnim staklom - 2 komada |  |  |  |
| Staklo: duplo izolacijsko staklo |  |  |  |
| Koeficijent toplinske izolacije min. 1,40 W/m2K |  |  |  |
| Vrata: ulazna metalna vrata, dimenzija min. 875x2000 mm - 2  komada |  |  |  |
| Okvir i krila izrađeni od metalnih profila, kompletno s bravom,  cilindrom i kvakom za otvaranje/zatvaranje |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Karakteristike** | **DA** | **NE** | **Upisati točan opis ponuđenog** |
| Električne instalacije: baterijska lampa sa senzorom pokreta |  |  |  |
| Sanitarije: Instalacije montirane na zidove kontejnera; odvod min. fi 110 mm/ dovod 1" - kpl. 1 |  |  |  |
| Sanitarni prostor za žene: WC kabina (keramička WC školjka s vodokotlićem, PVC sjedalom, držačem papira i četkom) – 1 kpl. keramički umivaonik s POTISNOM PIPOM, ogledalom i policom – 1 kpl |  |  |  |
| Sanitarni prostor za muškarce: WC kabina (keramička WC školjka s vodokotlićem, PVC sjedalom, držačem papira i četkom) – 1 kpl keramički umivaonik s POTISNOM PIPOM, ogledalom i policom – 1 kpl  Spremnik vode od min 500 litara |  |  |  |
| Garancija minimalno 12 mjeseci |  |  |  |